## Slide 1: 橄欖岩を使った焼き物づくり（ダイジェスト） ー土鍋と辰砂風の釉薬ー
2025年10月30日
陶研究会 萩原茂樹

## Slide 2: 橄欖石（8月の誕生石）

## Slide 3: 橄欖岩は主に橄欖石と輝石から成る（橄欖石60％以上）

## Slide 4: 日高山脈の西南に位置するアポイ岳

## Slide 5: 上部マントルからの客人

## Slide 6: 橄欖岩は二つのプレ－トのセメギあいから出現

## Slide 8: 橄欖岩とそれに関連した蛇紋岩、暗褐色土と参考としての玄武岩
 | SiO2 | Al2O3 | MgO | Fe2O3＊ | NiO | MnO | Cr2O3 | TiO2 | CoO | CuO | ZnO | CaO | Na2O | K2O | P2O5
橄欖岩 | 41.09 | 1.69 | 49.57 | 8.16 | 0.36 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ｔｒ | ー | ー | ー
蛇紋岩 | 38.22 | 4.25 | 31.98 | 12.26 | 0.23 | 0.16 | 0.44 | 0.17 | ー | ー | ー | 3.25 | 0.10 | 0.01 | 0.01
暗褐色土 | 35.02 | 12.31 | 6.23 | 33.44 | 0.458 | 0.586 | 3.62 | ー | 0.062 | 0.050 | 0.053 | 2.52 | ー | ー | ー
玄武岩 | 52.13 | 19.57 | 4.17 | 10.25 | ー | 0.17 | ー | 0.83 | ー | ー | ー | 10.16 | 2.40 | 0.24 | 0.09
 |  |  |  | FeO＝0.9Fe2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 橄欖岩：東邦オリビン工業株式会社のカタログ値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 北海道、様似町、日高変成体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 蛇紋岩：岩石鉱物学会誌 1975 「四国中央部、三波川変成体の藤原苦鉄質ー超苦鉄質複合体ー 」大貫、吉田、根追 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4測定値の平均値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 暗褐色土：材料試験報 「蛇紋岩由来の暗褐色土の性質、生成ならびに分類に関する研究 第一報」1986 森田、大角、夏目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 斜面でない部分における4測定値の平均値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 玄武岩：「芳村俊一のやきもの体系と私の作陶法」2017 萩原 電子書籍（kindle版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: 橄欖岩とそれに関連した蛇紋岩、暗褐色土と参考としての玄武岩
Chart: 含有率（％）
| SiO2 | Al2O3 | MgO | Fe2O3＊ | NiO | MnO | Cr2O3 | TiO2 | CoO | CuO | ZnO | CaO | Na2O | K2O | P2O5
橄欖岩 | 41.09 | 1.69 | 49.57 | 8.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蛇紋岩 | 38.22 | 4.25 | 31.98 | 12.26 | 0.23 | 0.16 | 0.44 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.1 | 0.01 | 0.01
暗褐色土 | 35.02 | 12.31 | 6.23 | 33.44 | 0.458 | 0.586 | 3.62 | 0 | 0.062 | 0.05 | 0.053 | 2.52 | 0 | 0 | 0
玄武岩 | 52.13 | 19.57 | 4.17 | 10.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 2.4 | 0.24 | 0.09

## Slide 10
Chart: % 橄欖岩の変質による主な化学組成の変化
| 橄欖岩 | 蛇紋岩 | 暗褐色土
SiO2 | 41.09 | 38.22 | 35.02
Al2O3 | 1.69 | 4.25 | 12.31
MgO | 49.57 | 31.98 | 6.23
Fe2O3 | 8.06 | 12.26 | 33.44
NiO | 0.36 | 0.23 | 0.458

## Slide 11: 素焼きした小碗 サイズは80ｘ50ｍｍ
（橄欖岩100＋木節30）wt% （蛇紋岩100＋木節30）wt%

## Slide 12: （橄欖岩70＋木節30）の素地による土鍋（φ170 X130ｍｍ）

## Slide 13: ペタライトと橄欖岩の比較

## Slide 14
Chart: Al2O3（mol）
| 0.55000000000000004 | 0.76 | 1.24 | 2.9 | 2.63
Y の値 | 0.014 | 0.05 | 0.18 | 0.6 | 0.58
SiO2（mol）
●：橄欖岩 ●：蛇紋岩 ●：蛇紋岩の風化物 ●：玄武岩 ●：暗褐色土
実際の焼成結果は、右上の囲んだ領域以外でも溶ける釉もある。
SiO2－Al2O3性状図（囲んだ領域は、MgOがCaOより多く1230℃で焼成された場合）

## Slide 15: インド長石―白石灰―橄欖岩系の焼成（約1300℃ OF）左側の胎は白土、右側は赤土

## Slide 16: 橄欖岩（70＋木節30）wt % の茶碗（φ130ｘ80ｍｍ）
石灰3号釉で1230℃ OF 楽透明釉薬で1100℃ OF